Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Stavba :  „II/639 Kamenice nad Lipou, ul. Vackova“

Technické podmínky:

Cílem stavby je oprava krytu silnice II/639 a mostu ev.č. 639-001  v Kamenici nad Lipou, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina.

Dotčený úsek je vymezen komunikací II/639 v provozním staničení km 0,239 – km 0,865. Celková délka opravy je 0,626 km, šířka vozovky se pohybuje mezi 5,75 - 7,0 m.

I. úsek SO 102 je v km 0,239 – km 0,547 provozního staničení. Návrh opravy vychází z návrhu investora z provedených kopaných sond v místě úpravy, kterými byla zjištěna zaasfaltovaná dlažba v krytu vozovky. Rekonstrukce spočívá v kompletním odstranění konstrukce vozovky včetně podkladních vrstev v min. hloubce 500 mm, zhotovení nových podkladních vrstev ze štěrkodrti a kameniva stmeleného cementem v celkové tloušťce min. 330 mm, které budou řádně ošetřeny a zhutněny dle požadavků TP 170, nanesení infiltračního postřiku a zhotovení asfaltových vrstev se spojovacími postřiky v tloušťce 150 mm. Odvodnění zemní pláně vozovky bude provedeno prostřednictvím oboustranných podélných

drenáží, které budou zaústěny do stávajících uličních vpustí. Opravou dojde ke snížení nivelety vozovky tak, aby došlo co k nejmenší změně výšky hrany obrubníků nad vozovkou. V místech napojení na navazující komunikace bude provedeno frézování v délce cca 2 m, řezání spár a ošetření asfaltovou zálivkou. Součástí stavebních prací je vyrovnání přilehlých vjezdů a zpevněných ploch asfaltovým betonem. Všechny přípravné práce a výstavba komunikace musí zachovávat příjezd k přilehlým objektům.

II. úsek SO 103  je v km 0,547- 0,808 provozního staničení, V úseku se stávající dlažbou bude provedeno odstranění stávající kamenné dlažby a ložné vrstvy v celé ploše. Sanace podkladní vrstvy bude  provedena na místech,  která budou určena TDI v místech propadů a vyjetých kolejí. Přepokládáme sanaci podkladních vrstev na přibližně 20% celkové plochy stávající kamenné dlažby. V místech sanací bude odstraněna podkladní vrstva do hloubky 150 mm a bude zpětně položena vrstva ze štěrkodrti ŠDA 0/32 tloušťky 150 mm, která bude řádně zhutněna dle požadavků TP 170 a TP 192 na podkladní vrstvy z nestmelených materiálů kamenných dlažeb. Následně bude provedena pokládka ložné vrstvy z drceného kameniva frakce 0/4 v tloušťce 40 mm a bude řádně zhutněna dle požadavků TP 170 a TP 192. Poté bude provedena zpětná pokládka stávající kamenné dlažby ve stávajícím skladebném vzoru s vhodnou návazností na ostatní úseku (tj. skladba bude zachována). Nakonec bude provedeno spárování předmětné dlažby drobným kamenivem frakce 0/2 dle ČSN 73 6131. V místech, kde se stávající povrch z kamenné dlažby napojuje na povrch zpevněný asfaltovým betonem bude provedeno ošetření spáry asfaltovou zálivkou.

III. úsek SO 201 je v km 0,808 – 0,865 stavba mostu ev.č. 639-001 provozního staničení.

Soupis prací pro most, spolu s částí dokumentace byl v lednu 2018 dodatečně zpracován s výhodnějším technickým řešením a doložen do PDPS z roku 2017. Pro most tedy platí všechny údaje aktualizované v roce 2018.

Technické podmínky

Součástí stavby jsou objekty

| SO 000 | Vedlejší a ostatní náklady | SO 123 | Oprava obrubníků |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 102 | Oprava komunikace | SO 201 | Most ev. č. 639-001 |
| SO 103 | Oprava komunikace | SO 401 | Přeložka sdělovacího kabelu O2 |
| SO 112 | Přípravné a dokončovací práce | SO 402 | Stranová úprava vedení NN |
| SO 113 | Přípravné a dokončovací práce | SO 901 | Dopravně inženýrské opatření |

Oprava silnice II/639

Oprava rozdělena do třech úseků (viz popis výše):

I. úsek: délka 308 m, stávající niveleta vozovky bude snížena. Rekonstrukce spočívá v kompletním odstranění konstrukce vozovky včetně podkladních vrstev v min. hloubce 500 mm. Vytvořením nových podkladních vrstev ze štěrkodrti a kameniva stmeleného cementem v celkové tloušťce min. 330 mm, které budou řádně ošetřeny a zhutněny dle požadavků TP 170, a zhotovením asfaltových vrstev se spojovacími postřiky v tloušťce 150 mm.

Ve skladbě

Navrhovaná skladba vozovky:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy     ACO 11          40 mm         ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik modif. asf. emulzí    PS-E 0,3 kg/m²                   ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy   ACP 16+        70 mm         ČSN EN 13108-1

Infiltrační postřik modif. asf. emulzí     PI-E 0,5 kg/m²                   ČSN 73 6129

Vrstva ze směsi stmelené cementem     SC C8/10     130 mm         ČSN 73 6124 ▼ Edef,2 > 80 MPa

Štěrkodrť 32/63 ŠDA                                         min. 200mm          ČSN 73 6126 ▼ Edef,2 > 45 MPa

Celkem min.                                                              440 mm

Odvodnění povrchu komunikace je provedeno podélným a příčným sklonem vozovky do stávajících uličních vpustí podél komunikace – úprava viz SO 112. Odvodnění zemní pláně vozovky bude provedeno prostřednictvím oboustranných podélných drenáží, které budou zaústěny do stávajících uličních vpustí.

Ve skladbě

Konstrukce drenáže  (š. 0,50 x hl. min. 0,40):

Štěrkodrť                                                8/11 ŠD                   ČSN 73 6126

Trativodní trubka profilu 1  50 mm DN 150

Štěrkodrť                          0/4 ŠD   min.  50 mm                    ČSN 73 6126

Separační geotextílie mechanická odolnost proti poškození min. 3 kN

Celkem                                          min. 400 mm

Kanalizace a vodovod

V rámci stavby  SO 102  je plánovaná samostatná akce obce Kamenice nad Lipou: „Kamenice nad Lipou - oprava vodovodu a kanalizace v ulici Vackova“, plánována rekonstrukce jednotné kanalizace a vodovodu. Provádění této rekonstrukce bude přímo navazovat na výkopové práce v rámci SO 102 v ulici Vackově. Nový vodovod bude proveden v rozsahu jako DN 200 v délce 170 metrů a jako DN 100 v délce 104 metrů. Zároveň budou vyměněny všechny vodovodní přípojky. Nové stoky jednotné kanalizace budou provedeny jako DN 300 v délce cca 275 metrů a jako

DN 200 v délce 50 metrů včetně provedení nových kanalizačních přípojek (cca 20 ks). V rámci akce dojde také k zabetonování části stávající nefunkční kanalizace v dl. cca 143 metrů.

Veškeré přípojky nových uličních vpustí v ul. Vackově (SO 102), budou zaústěny do této nové kanalizace. Veškeré vodorovné dopravní značení bude provedeno dle přílohy „B.2 Koordinační situace“. Veškeré VDZ bude provedeno v bílé barvě bez retroreflexní úpravy.

Do této části opravy silnice je nutno zapracovat i úpravu chodníků jako samostatnou souběžnou akci Města  Kamenice nad Lipou

II. úsek: délka 261 m, niveleta vozovky bude respektovat stávající stav, Jedná se o opravu krytu komunikace silnice II/639 v délce cca 261 m ve stávající šířce komunikace. Návrh opravy vychází z návrhu investora a to v sanaci ložné a podkladní vrstvy kamenné dlažby, její přeskládání a urovnání ve stávajícím skladebném vzoru. V místech napojení na navazující komunikace bude provedeno přeskládání kamenné dlažby a sanace lože z důvodu napojení na stávající komunikaci v délce cca 2 m. Součástí stavebních prací je případné vyrovnání přilehlých sjezdů a zpevněných ploch asfaltovým betonem. V km 0,690 vlevo ve směru staničení bude vybudována nová uliční vpust z důvodu zlepšení odtokových poměrů ve vozovce zbývající vpusti budou výškově upraveny do nivelety. Všechny přípravné práce a výstavba komunikace musí zachovávat příjezd k přilehlým objektům. V úseku se stávající dlažbou bude provedeno odstranění ložné vrstvy v celé ploše. Sanace podkladní vrstvy bude provedena na místech, která budou určena TDI v místech propadů a vyjetých kolejí. Přepokládáme sanaci podkladních vrstev na přibližně 20% celkové plochy stávající kamenné dlažby. V místech sanací bude odstraněna podkladní vrstva do hloubky 150 mm a bude zpětně položena vrstva ze štěrk odrtí ŠDA 0/32 tloušťky 150 mm, která bude řádně zhutněna dle požadavků TP 170 a TP 192 na podkladní vrstvy z nestmelených materiálů kamenných dlažeb. Následně bude provedena pokládka ložné vrstvy z drceného kameniva frakce 0/4 v tloušťce 40 mm a bude řádně zhutněna dle požadavků TP 170 a TP 192. Poté bude provedena pokládka stávající kamenné dlažby ve stávajícím skladebném vzoru s vhodnou návazností na ostatní úseku (tj. skladba bude zachována). Nakonec bude provedeno spárování předmětné dlažby drobným kamenivem frakce 0/2 dle ČSN 73 6131.

Navrhovaná skladba vozovky

Odstranění žulové dlažby

Odstranění ložné a podkladní vrstvy             cca 190 mm________________

Přespárování dlažby                                   DK 0/2

Žulová dlažba                                      DL Stávající skladba      ČSN 73 6131-1

Ložná vrstva z drceného kameniva          L 0/4     40 mm          ČSN 73 6126

Podkladní vrstva štěrkodrť – sanace   ŠDA 0/32 150 mm          ČSN 73 6126

Oprava, dosypávka a zhutnění ložné vrstvy___________________________

Navýšení nivelety                                                  00 mm

Odtokové poměry řešeného území se realizací stavby nezmění.

Bude provedena výšková a směrová úprava (respektive výškové a směrové vyrovnání) stávajících kamenných silničních obrub. Bude zvýrazněna silnice II/639.  Předmětné obruby budou zachovány, pouze v případě značného poškození budou nahrazeny obrubou novou. Veškeré obruby budou na styku s vozovkou opatřeny asfaltovou zálivkou.

III. úsek  SO 201 stavba mostu 639-001. Oprava mostu bude probíhat běžným způsobem. Jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující žádné neobvyklé specializované stavební technologie.  Stavba probíhat za úplné uzavírky silnice II/639. Stavba bude probíhat dle následující posloupnosti. Frézování stávajícího krytu vozovky v tloušťce 50 mm se  zajištěním dočasných přeložek sítí O2 a E.ON. Bude následovat odstranění stávajícího mostního svršku a římsy nábřežní opěrné zdi a odkopání rubu závěrných zídek do výšky NK +0,5 m. Následovat bude sanace a lokální přezdění křídel, sanace bočních povrchů nosné konstrukce, očištění a reprofilace horního líce nosné konstrukce. Osazení spřahujících trnů Js 12 mm na nosnou konstrukci v hustotě 10ks/m2 a betonáž spřahujícího  spádového betonu. Zřízení ŽB závěrných úhlových zídek. Následovat bude brokování spádové vrstvy včetně provedení a odvodnění izolace. Tato izolace bude přetažena na ruby závěrných zídek. Budou provedeny drenáže zídek, včetně jejích zásypů a pokládka štěrkových vrstev vozovky a štěrkových vrstev pod římsy. Bude zřízena podpěrná konstrukce pro bednění říms, bude provedeno bednění. Po uložení výztuže a  chrániček bude následovat betonáž říms a provedení striáže. Na novou ŽB úhlovou závěrnou zídku a nosnou konstrukci budou osazeny podpovrchové závěry na obou stranách s rozsahem ±5 mm. Ve vozovce bude provedena řezaná spára šířky 25 mm vyplněná asfaltovou modifikovanou zálivkou. Následovat bude pokládka konstrukce vozovky včetně zálivek, osazení zábradlí a dokončení zpevnění obsypu křídel kamennou dlažbou a vybudování skluzů na konci říms a konečné úpravy kolem mostu a závěrečné stavební práce. Objekt SO 402 Stranová úprava vedení NN bude řešena během stavby samostatnou objednávkou zadavatele v průběhu stavby.

Skladba vozovky  v předmostí a na mostě :

Skladba vozovky

nad závěrnými zídkami                     Skladba vozovky na mostě       Skladba  přilehlé vozovky

ACO 11+                   50 mm          ACO 11+                50 mm      ACO 11+            50 mm

PS,E     0,50 kg/m2                         PS,E         0,50 kg/m2               PS,E       0,50 kg/m2

ACO 16+                   50 mm          ACO 11+                40 mm

PS,E    0,50 kg/m2                          NAIP                        5 mm

ACP 22+                    80 mm

PI,E     1,0 kg/m2

ŠD 0/45                    420 mm

Separační geotextilie min. 3 kN

Rozpočet VRN stavby obsahuje veškeré položky související se stavbou mostu včetně předepsaných zkoušek dle předloženého zkušebního plánu a kompletní práce související se zajištěním BOZP na stavbě v závislosti na plánu BOZP.

S ohledem na městskou památkovou zónu je třeba dbát zvýšené opatrnosti při provádění.

Silniční uzavírka

Stavba bude realizována po etapách, dle opravovaných úseků, při úplném vyloučení povozu. Během stavby I. úseku je nutno zajistit dostupnost stávajících provozoven a přístup a obslužnost (IZS odvoz komunálního odpadu) k nemovitostem. Objízdná trasa je navržena po místních komunikacích a na komunikaci I/34. Návrh provizorního dopravního značení je podrobněji popsán a specifikován v projektové dokumentaci, příloze E – Zásady organizace výstavby.

Předpokládaná celková doba výstavby uvažované doby výstavby je maximálně 5 měsíců. Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.

Zadávací podklady

Požadavky na rekonstrukci silnice jsou specifikovány v PD, kterou ve stupni DSP + PDPS spolu se soupisem prací zpracovala firma AF CityPlan, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, autorizovaný inženýr Ing. Václav Bartůněk, (autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT 11127). Dokumentace komunikace byla zpracována v roce 2014 a aktualizována v roce 2017. Aktualizace dokumentace mostu byla dokončena 02/2018 rovněž ateliérem AF CityPlan, autorem aktualizace je Ing. Lászlo Szikora.

Předpokládaná doba plnění					5 měsíců

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 	do 1 měsíc od

předčasného užívání

Předpokládaný termín zahájení prací 				květen 2018

Záruční lhůta							60 měsíců

Záruční lhůta na provedené izolace, včetně detailů – most	120 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	13 100 000,00 Kč